附件1

项目需求

1.执行GB45320-2025《建筑防水卷材安全与通用技术规范》。

2.施工单位须具备防水防腐工程专业承包二级以上资质。

3.拆除清运原有老化防水卷材。清理至基层，1:3水泥砂浆修复起鼓开裂部分，顺平返水坡度，确保基层平整、干燥、无裂缝。

4.卷材铺贴前，全部进行非固化橡胶沥青防水处理，厚度不少于2 mm，以保证卷材与基层的粘结力。

5.弹性体SBS改性防水卷材厚度不少于4 mm，同层相邻两幅卷材短边搭接错缝距离不应小于500mm。卷材双层铺贴时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开至少1/3幅宽，且不应互相垂直铺贴。

6.卷材铺贴应平整顺直，由低到高平行屋脊铺贴，不应有起鼓、张口、翘边等现象。对基层的阴阳角、管根、水落口等进行重点处理，女儿墙根部做成圆弧，半径80mm。

7.施工材料品牌为东方雨虹并提供检测合格报告。

8.项目质保金为3%，质保期五年，免费维修。

9.涉及起重、吊装、高空、焊接、动火等特种作业，必须持证上岗，现场进行人、证核验。

10.验收合格后，乙方提交合法有效的等额增值税发票，甲方电汇支付。

11.乙方须自觉遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家法律法规，自行为施工人员购买意外险且保额不低于100万元/人，本项目过程中出现的生产安全、人身安全、劳动纠纷等均由乙方自行承担。